| 成果名称： | 宽波段疏水型太阳能增透膜应用技术研发 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2019-06-04 |
| 完成单位： | 深圳清华大学研究院 |
| 完成人员： | 檀满林,马清,刘荣跃,杨帅,马东超 |
| 研究起止日期： | 2016-07-01至2018-06-30 |
| 主要应用行业： | 科学研究和技术服务业 |
| 高新技术领域： | 新材料 |
| 评价单位： | 广东省科学技术厅 |
| 评价日期： | 2019-04-26 |
| 成果简介： | 增透膜是太阳能电池中的重要组成部分,也是宽化太阳能吸收波段、提升太阳能转换效率的重要手段。增透膜在其他领域也有相当广泛的应用,人们对增透膜的利用有了很多的经验,发现了不少可以作为增透膜的材料;同时也掌握了不少先进的镀膜技术,因此增透膜的应用涉及医学、军事、太空探索等各行各业, 为人类科技进步作出了重大贡献。传统增透膜吸收波段小、疏水性能差从而导致薄膜增益效果差、使用寿命短。 本项目主要利用 TFCcal 膜系设计软件,结合溶胶凝胶技术探究了可见光波段高 透过率 SiO2/TiO2/SiO2-TiO2 薄膜制备工艺,并对制备出的增透膜性能进行测试分析。此次项目完成得到的结果如下:（1）优化设计了三层宽带增透薄膜的膜层、厚度和折射率等参数,薄膜在 300~800nm 可见光范围内平均透过率高达 98%。（2）系统的研究了醇硅摩尔比、水硅摩尔比、催化剂种类以及陈化时间对 SiO2 溶胶粒度、粘度以及溶胶稳定性能的影响。（3）利用六甲基二硅氮烷处理酸催化制备的 SiO2 膜制备疏水 SiO2 层, 薄膜折射率为 1.436,基本复合 TFCcal 设计中 SiO2 层所需折射率值,在保证薄膜机械强度的前提下后者疏水改性工艺更加优异.（4）实验得出要制备形貌均一、粗糙度低的 SiO2-TiO2 复合薄膜的最佳工艺条件。（5）薄膜性能测试表明:采用提拉法制备薄膜,当 TiO2-SiO2 层、TiO2 层、SiO2 层提拉速度分别为 190 mm/min、 420 mm/min、 190 mm/min 时制备的三层膜在 300nm~800nm 范围内平均透过率为 97.03 %; 薄膜耐环境测试表明,将镀有三层疏水膜玻璃和空白玻璃放置在室外两个月,经清洗后镀有疏水增透膜的透过率仅下降 0.143%, 而空白玻璃经清洗后透过率下降了 1.54 %,薄膜耐候性良好;采用铅笔硬度和划格法测试了薄膜的硬度和附着力分别达到了 3H 和 4B 级别; 将三层膜应用到非晶硅电池上,电池转换效率相对未添加减反射膜电池效率从3.12%提升到 3.58%。 |